Технические параметры для пола SPC

| Спецификация продукта |
| --- |
| Пункт |  |  |  | Результат |
| Общая толщина | ---- | MM | ---- | 4.5 mm |
| Слой износа | ---- | MM | ---- | 0.5 mm |
| Обработка поверхности | ----- | ---- | ---- | PUR ,EIR |
| Размер(длина×ширина) | ----- | ---- | ---- | 1220×180Х4.5 |
| Технические характеристики Стандартная температура EN:25℃±2℃ EN стандартная влажность:50%±5% |
| Пункт | Standard | Unit | Результат |
| Длина/ширина | EN427 | mm | ≤0.13% ≤0.50mm |
| Прямоугольность/прямолинейность | EN427 | mm | ≤0.25mm |
| Общая толщина | EN428 | mm | ±0.15mm |
| Общая масса на единицу площади | EN430 | ---- | Nominal value ＋ 13%/-10% |
| Прочность на отслаивание слоя | EN431 | ---- | ＞60N/60mm |
| Остаточное вдавливание(среднее) | EN433 | mm | ＜0.1 |
| Звук, удар | EN ISO 717-2 | dB | ＞5.2 |
| Огнестойкость | EN13501-1 | ---- | Bfl-S1 |
| Гибкость | EN435 | ---- | Допустимо |
| Стойкость к истиранию | EN660 | ---- | Class T |
| Castor chair resistance | EN425 | ---- | Допустимо |
| Сопротивление скольжению | EN13893 | ---- | Class DS |
| Химическая стойкость | EN423 | ---- | Допустимо |
| Классификация производительности | EN685 | ---- | 43 |
| Подходит теплый пол |  | ---- | Допустимо |